Spécifications pour parement à écran anti-pluie QC200 Luxalon® Hunter Douglas

Système d'écran anti-pluie QC200 Luxalon®

Ecran anti-pluie à âme en nid d'abeille. Parement fixé horizontalement/verticalement

- Structure de support primaire : [TBA par architecte et pour faciliter les panneaux de façade Luxalon® érigés conformément aux recommandations fournies par Hunter Douglas Façades, accordant une importance particulière à la portée, à la déflexion, à la charge et aux consoles]

- Panneau à écran pare-pluie :
Type : [Panneau en nid d'abeille en modules de……..mm et dans des longueurs variables jusqu'à 6 000mm. Le panneau sera formé avec un cadre périmétrique en aluminium extrudé, (avec joints d'angle et scellés), offrant des doubles canaux de drainage horizontaux et verticaux]

- Matériel : [Les panneaux en nid d'abeille seront composés de deux pellicules en alliage d'aluminium doux AW3005 ou en acier inoxydable de grade 306]

- Epaisseur : [panneau en composite d'une épaisseur de 25mm formé dans des conditions contrôlées en usine en utilisant un coeur d'aluminium en nid d'abeille hexagonal, d'une dimension cellulaire nominale de 19 mm x 0,03 mm. Pellicule extérieure de 0,1 mm d'épaisseur en aluminium doux, pellicule intérieure de 0,5 mm d'épaisseur en aluminium doux]

- Finition/coloris : [La surface extérieure du panneau sera couverte d'une peinture de finition Luxacote® / PVF2 appliquée en usine ou anodisée et présentera un facteur de dureté minimum de 2H (ECCA) au test de couleur…………, et une finition standard à l’intérieur].

- Autres nécessités de panneau : [Les panneaux spécialement formés seront fabriqués par Hunter Douglas Façades au départ d'un parement Luxalon® QuadroClad conformément aux spécifications].

- Système de fixation : [Le panneau sera fixé au système de support Hunter Douglas].

- Joint : [12.5mm]