Spécifications pour parement de façade multi panneaux Luxalon® Hunter Douglas

PAREMENT A ECRAN PARE-PLUIE; Façade multi panneaux Luxalon® - Parement fixé horizontalement / verticalement

- Structure de support primaire : [_TBA par architecte et pour faciliter les panneaux de façade Luxalon® érigés conformément aux recommandations fournies par Hunter Douglas Construction Elements, accordant une importance particulière à la portée, à la déflexion, à la charge et aux consoles]

- Système de parement à écran pare-pluie. Type : Revêtement de façade milti panneaux Luxalon® par Hunter Douglas Construction Elements, systèmes de façade Luxalon®. Comprend tous les produits, fixations et interfaces nécessaires pour compléter la fabrication et l'installation. Critères de performance satisfaisant aux nécessités de design/performance et aux sous-sections de test.

- Panneau à écran pare-pluie : Type : module 200/300/400/500/600 mm avec T/U/PF350,400,450,500,550 et longueurs variables jusqu'à 6000 mm.
Matériau : Alliage d'aluminium 3005 lisse / estampé / acier / acier inoxydable / zinc / cuivre 
Epaisseur : 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 2,0 mm
Finition/coloris : Finition extérieure anodisée / Luxacote / PVF2/*

Le panneau sera couvert sur la face extérieure d'une couche de peinture Luxacote®/PVF2* appliquée en usine et offrira un facteur de dureté minimum de 2H (test ECCA]

- Autres nécessités de panneau : Les panneaux seront formés dans des conditions contrôlées en usine. Les panneaux spécialement formés seront fabriqués par Hunter Douglas Construction Elements au départ d'un parement de façade multi panneaux Luxalon® conformément aux spécifications. Système de fixation : Le panneau sera fixé et supporté par le système de support en aluminium de Hunter Douglas Construction Elements et par des connecteurs réglables si nécessaire (fournis par des tiers), etc., **
OU
A un système de support en acier (fourni par des tiers) compte tenu des critères d'alignement requis par le système de panneau. Il devrait donc être d'aplomb et fixé au système de support au moyen des fixations dissimulées brevetées de Hunter Douglas Construction Elements fabriquées aux centres appropriés au départ d'aluminium extrudé de type AlmgSi IF31].

- Attaches : [Attache appropriée (fournie par des tiers) compte tenu de l'effet d'arrachement/de console que la fixation aura sur la vis et de sa relation avec le critère de charge du vent].

- Nombre et position des attaches : Comme déterminé par la clause [330] Type de joint : [Les joints horizontaux et verticaux* seront de type standard “T” / “U” et le joint vertical/horizontal* sera un joint ouvert comme indiqué.