Luxalon® 150F/200F Fassadensystem

Teil 1. 150F/200F Fassadensystem allgemein

1.1 Einleitung

Lieferung und Montage eines Luxalon® 150F/200F Fassadensystems wie von Hunter Douglas gefertigt.

1.2 Beschreibung des Systems

Das System besteht aus linearen, rollgeformten Aluminiumpaneelen, die nur in die Ausstanzungen eines Längsträgers gesetzt werden müssen. Die Längsträger sind auf einer Unterkonstruktion befestigt, die nicht von Luxalon® ist. Um eventuelle Kontaktkorrosion durch Verwendung verschiedener Metalle zu vermeiden, sind zwischen Tragschiene und Unterkonstruktion Luxalon® Unterlegscheiben mit Versteifungsplatten anzuordnen.

Teil 2. Produkt

________ m2 Luxalon® 150F/200F Fassadensystem bestehend aus:

2.1 Paneele

150F: Abmessung 150 mm x 17 mm aus 0,6 mm Aluminiumband

200F: Abmessung 200 mm x 17 mm aus 0,7 mm Aluminiumband

Das Paneel ist aus vorbeschichtetem, einbrennlackiertem Aluminiumband mit korrosionsbeständiger Legierung EN-AW-3005 oder gleichwertig (gemäß EN 1396 und EN13523) gefertigt. Paneele haben eine Länge von _________ mm (Lieferbarkeit ab Werk 800-6000 mm, andere Längen auf Anfrage). Paneele können entweder mit Paneelverbindern oder mit der speziellen Luxalon® Fugenverlängerung verlängert werden.

2.2 Längsträger

Rollengeformte Längsträger aus 0,95 mm (150F) oder 1,2 mm (200F) dickem Aluminium werden in parallelen Reihen in einem Abstand von________ mm auf einem stützenden Stahl- oder Aluminiumrahmen angebracht, der stark genug ist, um dem Winddruck/Windsog Widerstand zu leisten. Die Tragschienen sind im Modul von 150 mm (150F) oder 200 mm (200F) mit Ausstanzungen und Klemmzapfen zur Anbringung der Paneele versehen.

Teil 3. Ergänzende Beschreibung

3.1 Profile

Kante, Partien mit Abtropfleiste, Kappung usw. aus einbrennlackiertem Aluminium gefertigt, mit Luxacote® Beschichtung (± 30 μ).

3.2 Beschichtung

Der Architekt wählt eine Farbe aus dem standardmäßigen Hunter Douglas Farbsortiment für Luxalon® Außenpaneel 150F/200F Code-Nr. _________, oder es wird eine Sonderfarbe angefertigt.

3.3 Montage

Sämtliche Materialien sind in genauer Übereinstimmung mit allen örtlichen Vorschriften und Montageanweisungen des Herstellers, sowie nach den Erfordernissen der Ausschreibung bzw. den Angaben in den Ausbauzeichnungen zu montieren.