Luxalon® QuadroClad regenabschirmendes System

Regenabschirmender Wabenstützkern. Befestigung der Außenschalen horizontal/vertikal* mit/ohne integrierte Luxalon QuadroClad-Jalousien.

- Primäre Unterkonstruktion: Wird vom Architeken angegeben. Für eine einfache Montage der Luxalon® Fassaden Paneele entsprechend der Empfehlungen von Hunter Douglas Construction Elements werden besonders Spannweite, Biegung, Windlast und Träger genannt.]

- Regenabschirmendes Paneel: Typ: [Paneele mit Stützwabe in Modulen von……..mm und in unterschiedlichen Längen bis zu 4500 mm. Das Paneel hat eine Rahmeneinfassung aus extrudierten Aluminium (mit Gehrungsverbindungen und versiegelten Fugen), die über zweibahnige horizontale und vertikale Dränagekanäle verfügt]

- Material : [Paneele mit Aluminium-Stützwabe bestehen aus zwei Schalen aus glatter Aluminiumlegierung 3005 oder aus Edelstahl mit Härtegrad 306] 
Dicke:

- Dicke: [25mm dicke Verbundpaneele, unter kontrollierten Werksbedingungen geformt, mit einer sechseckigen Aluminium-Stützwabe und einer nominellen Zellabmessung von 19mm x 0,03mm. Außenverkleidung 1,0mm dickes, glattes Aluminium, Innenverkleidung 0,5mm dickes, glattes Aluminium]

- Beschichtung/Farbe: [Die Paneele wird auf der äußeren Oberfläche im Werk mit Luxacote® / PVF2 Beschichtungsfarbe gestrichen oder eloxiert und entspricht dem minimalen Härtegrad von 2H (ECCA) Test für Farben…………, und serienmäßige weisse Polyester-Innenbeschichtung / Farbe].

- Weitere Anforderungen an die Paneele: Speziell geformte Paneele werden von Hunter Douglas Construction Elements aus Luxalon® QuadroClad Außenschalen gemäß den Spezifikationen angefertigt

- Befestigungssystem: [Das Paneel wird am Tragesystem von Hunter Douglas Construction Elements mittels einer patentgeschützten Paneelklemme an den entsprechenden Stellen befestigt. Das Paneel wird an einem Tragesystem von Hunter Douglas Construction Elements aus extrudiertem Aluminium mit Halterungsklemmen und einstellbaren Verbindungsstücken usw. angebracht, mit einer vertikalen Einstellmöglichkeit von ± 25mm und einer horizontalen Ausrichtung von der Lotrechten von 10mm].

- Fuge: [10mm]