PARTIE 1: GENERALITES 

1.1 INTRODUCTION

Fourniture et fixation de système de plafond Luxalon® Unigrid tel que fabriqué par Hunter Douglas Architectural Products.

1.2 DESCRIPTION DU SYSTEME

Le système sera composé de cassettes de plafond Luxalon® Unigrid 
aux dimensions 600 x 600 ou 600 x 1200 mm
Le module sera de _________ x _________ mm
La hauteur sera de __________________ mm
Le type sera :
Ondulé
Focal
Crête
Piqué (perforé)

PARTIE 2 : PRODUCT 

2.1 LAMES

Plafond de _________m2 Luxalon® Unigrid à fabriquer au départ de matériau en aluminium émaillé au four, prépeint, en alliage HD5050 ou équivalent (conformément aux normes EN 1396 et ECCA), d'une épaisseur de 0,6 mm.

2.2 SUSPENSION

Une grille standard sera installée de façon à recevoir les lames.
La grille sera de type :
1. pose apparente T24, hauteur 0
2. intégré T24
3. intégré dissimulé T24

PARTIE 3 : SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES

3.2 REVETEMENT

L'architecte choisira dans la palette standard de Hunter Douglas le coloris Luxalon® Unigrid code n° _________ ou un coloris spécial pour s'adapter à _________.
Le revêtement consistera en une finition en polyester à 2 couches solide et durable dans une épaisseur nominale de 20 microns, appliquée suivant un processus de prélaquage en continu pour assurer une épaisseur uniforme et une adhérence absolue.

3.3 INSTALLATION

Tous les matériaux seront installés en stricte conformité aux codes, réglementations et recommandations locaux, y compris les nécessités additionnelles spécifiques qui peuvent être stipulées dans les spécifications ou indiquées sur les plans.

3.4 SUBSTITUTIONS

Les installateurs de plafond qui souhaitent le système Luxalon® Unigrid soumettront à l'architecte, au moins 10 jours avant la date de l'offre, une description complète du concept total du système et des tests de performance réalisés en tant que système. Une liste d'installations similaires à la substitution proposée sera également incluse. En cas d'approbation, un addenda sera émis, énumérant le système approuvé comme indiqué