# LUXALON® LAMES 75/150/225C EXTÉRIEURS SPECIFICATION

## PARTIE 1: GÉNÉRALITÉS

  - INTRODUCTION

Fourniture et pose de lames pour extérieur type “plafonds fermés” 75/150/225C fabriquées par Hunter Douglas Produits Architecturaux.

  - DESCRIPTION DE SYSTÈME

Ce système se compose de lames linéaires fixées à un système de suspension, associé à un étrier de verrouillage, permettant le démontage manuel de chaque lame en utilisant un crochet – outil de déclippage.

Des lames de différentes largeurs peuvent être combinées en un seul et même plafond. Afin d’éviter le contact direct entre les différents matériaux et prévenir ainsi tout risque de corrosion par effet de couple électrolytique, il est nécessaire d’utiliser les bagues et rondelles nylon isolantes avec plaque de répartition Luxalon®, à chaque point de fixation.

## PARTIE 2 : PRODUIT

Plafond de _________m² de lames pour plafonds extérieurs fermées, composé de :

2.1 LAMES

- 75C aluminium, épaisseur 0.6 mm, dimension 75 x 15,5 mm

- 150C aluminium, épaisseur 0.6 mm, dimension 150 x 15,5 mm

- 225C aluminium, épaisseur 0.6 mm, dimension 225 x 15,5 mm

Les panneaux seront fabriqués en alliage prépeint laqué au four EN-AW 3305 similaire (normes EN 1396 et ECCA). Les lames ont une longueur de _________ mm (standard : de 1000 à 6000 mm et sur demande entre 250-1000 mm et supérieure à 6000 mm). Les lames peuvent être raccordées au moyen d’éclisses.

2.2 SUSPENTES

Les rangées de porte-lames aluminium 0.95 seront installées à _________ d’axe en axe, au moyen de suspension réglables suffisamment solides et rigides afin de résister au phénomène de pression et succion du vent à une distance de _________ d’axe en axe. Les porteurs peuvent être raccordées au moyen d’éclisses. Ils comportent des découpes embouties pour le clippage des lames au module de 75 mm. Les lames seront solidarisées au porteur au moyen de clips de fermeture installés alternativement de part et d’autre du porteur.

## PARTIE 3 : INFORMATIONS ADDITIONNELLES

3.1 PROFILÉS DE RIVES

- Cornière en L, 29,2 x 19,4 mm, aluminium 0,5 mm

- Cornière en L, 45 x 18,5 mm, aluminium 0,8 mm

- Cornière en W, 45 x 21 x 21 x 18,5 mm, aluminium 0,8 mm

3.2 PEINTURE

Coloris au choix de l’architecte dans la gamme standard des coloris Hunter Douglas pour les lames extérieures type 75/150/225C Luxalon® code nº _________. Un coloris spécial pourra être exécuté après étude.

Le revêtement consistera en une finition Luxacote® d’une épaisseur nominale de 20 microns est appliquée par un procédé de laquage au four en continu garantissant une épaisseur uniforme, une totale adhésion ainsi qu’une excellente stabilité dans le temps.

3.3 INSTALLATION

Les plafonds seront installés selon les normes (DTU) et règles locales et les recommandations du fabricant.