SPECIFICATIE LUXALON® 185U BUITENPLAFONDSYSTEEM

DEEL 1: ALGEMEEN

1.1 INLEIDING

Leveren en monteren van een Luxalon® 185U buitenplafondsysteem zoals gefabriceerd door Hunter Douglas Architectural Products.

1.2 BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

Het systeem bestaat uit rechthoekige gevormde lineaire panelen bevestigd aan een verstelbare afhanging, waardoor afzonderlijke panelen met de hand verwijderd kunnen worden. Het afhangsysteem bestaat uit een draagconstructie die niet door Luxalon® wordt geleverd. Teneinde contactcorreosie te voorkomen tussen twee verschillende metalen, dient er een washerset te worden gebruikt bij elke bevestiging van de drager op de achter constructie.

DEEL 2: PRODUCT

_________m² Luxalon® 185U buitenplafond, bestaande uit:

2.1 PANELEN

185U, 0,95 mm dik aluminium, afmeting (b x h ) 185 x 25 mm. De panelen zijn vervaardigd van vooraf gelakt, gemoffeld aluminium in een coorosiebestendige legering EN-AW 3005 of gelijkwaardig (volgens EN 1396 en ECCA normering). De panelen hebben een lengte van_________ mm. De panelen worden in de lengterichting met elkaar verbonden middels de daarvoor geschikte Luxalon® lengtekoppeling. De maximale paneellengte is 6000 mm, langere lengten op aanvraag).

2.2 AFHANGING

Rijen van 0,95 mm dikke gerolvormde aluminium dragers worden met een afstand van hart op hart _________mm bevestigd met behulp van een afhangsysteem dat voldoende sterkte en stijfheid biedt om de lokaal geldende winddruk en windzuiging te weerstaan. De afhangers worden op een hart op hart afstand van _________mm geplaatst. De dragers worden aan elkaar gekoppeld met dragerkoppelstukken.De dragers zijn voorzien van prongs waarin panelen met moduulmaat van 200 mm geklikt kunnen worden.

DEEL 3: AANVULLENDE SPECIFICATIES

3.1 RANDAFWERKING

- L-kantlijst 45 x 18,5 mm, gemaakt van 0,8 mm dik aluminium

- W-kantlijst 45 x 21 x 21 x 18,5 mm, gemaakt van 0,8 mm dik aluminium

3.2 LAKLAAG

De architect selecteert een kleur uit het standaard Hunter Douglas kleurenschema voor Luxalon® 185U panelen, code-nr. _______ of er wordt een speciale kleur gemaakt. (op aanvraag) De laklaag bestaat uit een sterke en duurzame Luxacote® lak met een nominale dikte van 20 micrometer, die via een continu "coil coating" proces is aangebracht. Hierdoor is de laklaag overal even dik. De Luxacote® lak garandeert een optimale hechting en een uitstekende weersbestendigheid.

3.3 INSTALLATION

Alle materialen dienen te worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijke geldende wettelijke regelingen en verordeningen evenals met de richtlijne van de fabrikant, inclusief aanvullende vereisten welke mogelijk in de specificaties worden vermeld of in de tekeningen zijn aangegeven.