# Specificaties LUXALON( Brede Panelen 300C Dragers

DEEL 1: ALGEMEEN 

1.1 INLEIDING

Levering en plaatsing van Luxalon® 300C dragersysteem voor brede panelen zoals voorgeschreven door Hunter Douglas Architectural Products.

1.2 BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

Het systeem bestaat uit panelen die worden bevestigd aan een instelbaar afhangsysteem dat het mogelijk maakt alle afzonderlijke panelen met de hand te verwijderen.

DEEL 2: PRODUCT

________m2 Luxalon® 300C dragersysteem voor brede panelen bestaande uit:

2.1 PANELEN:

300C panelen worden gerolvormd uit een 0,7 mm dikke gemoffelde aluminium band of van een 0,6 mm dikke gegalvaniseerde en gemoffelde stalen band en worden geleverd in een ongeperforeerde of een geperforeerde versie, met of zonder akoestisch vlies. 

De 29 mm hoge opstaande randen aan de uiteinden van het paneel zorgen voor extra stevigheid. De 300 mm brede panelen hebben 5 mm brede vellingkanten waardoor het lijkt alsof V-aansluitingen gesloten zijn.

De panelen worden gemaakt van een gemoffelde EN-AW-3005 legering of een equivalent daarvan(conform EN 1396 en ECCA). De panelen hebben een minimale lengte van 1000 mm en een maximale lengte van 6000 mm. Panelen korter dan 1000 mm, maar langer dan 250 mm en panelen langer dan 6000 mm zijn op aanvraag leverbaar.

2.2 AFHANGING:

Gerolvormde V-paneeldragers (1,0 mm dik staal of 0,95 mm dik aluminium) worden op onderlinge afstand van ________hart-op-hart bevestigd aan starre ophangingen op een onderlinge afstand van ______, eveneens hart-op-hart. De dragers worden in de lengte aan elkaar verbonden met drager-koppelstukken. Op de dragers kunnen geïntegreerde fixeerclips worden gebruikt om de panelen desgewenst te vergrendelen.

DEEL 3: AANVULLENDE SPECIFICATIES

3.1 RANDAFWERKINGSPROFIELEN

L-vormig kantlijst, 29,2 x 19,4 mm, gemaakt van 0,5 mm dik aluminium L-vormig kantlijst, 45 x 18,5 mm, gemaakt van 0,8 mm dik staal W-vormig kantlijst, 45 x 21 x 21 x 18,5mm, gemaakt van 0,8 dik staal

3.2 PERFORATIES

De fabrikant levert alle 300C dragerpanelen met de volgende perforatiespecificaties: 

Ø 1,5 mm, ∆ 3 mm, doorlaat 23% 
Ø 2,0 mm, ∆ 5 mm, doorlaat 15%

Geperforeerde panelen hebben een nominale ongeperforeerde rand van 8,5 mm in de lengterichting van het paneel.

3.3 AKOESTIEK

De fabrikant levert akoestisch vlies met een dikte van 0,2 mm dat in de fabriek aan de binnenzijde van de panelen is geplakt. Als alternatief kunnen door de installateur afzonderlijke ingesealde steenwoldekens op de achterzijde van de panelen worden geplaatst.

3.4 AFWERKINGSLAAG

De architect selecteert een kleur uit het standaard Hunter Douglas kleurencollectie voor Luxalon® 300C brede panelen, code nr._______of er wordt een speciale kleur gemaakt. 

De deklaag bestaat uit een sterke en duurzame polyester afwerking, in een dubbele coil-coating en met een dikte van 20 micrometer, die via een continu coil-coatingproces is aangebracht. Hierdoor is de afwerkingslaag overal even dik en is absolute adhesie gewaarborgd.

3.5 INSTALLATIE

Alle materialen worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijk geldende wettelijke regelingen en verordeningen, evenals met de voorschriften van de fabrikant, inclusief specifieke aanvullende eisen welke mogelijk in de specificaties worden vermeld of in de tekeningen zijn aangegeven.