LUXALON® GEBOGEN 300C PANEELPLAFOND SPECIFICATIES

DEEL 1: ALGEMEEN

1.1 INLEIDING

Luxalon® gebogen 300C plafondsysteem, gefabriceerd door Hunter Douglas Architectural Products, leveren en bevestigen.

1.2 BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

Het systeem bestaat uit gebogen panelen bevestigd aan een verstelbaar afhangsysteem, waardoor afzonderlijke panelen verwijderd kunnen worden met een plat gereedschap, ook voorzien dat alle panelen kunnen neerklappen.

DEEL 2: PRODUCT

_________m² Luxalon® gebogen 300C paneelplafond bestaat uit:

2.1 PANELEN

De panelen worden vooraf gerolvormd uit 0,7 mm dikke gemoffelde aluminiumstrip of 0,6 mm dikke gemoffelde gegalvaniseerde staalstrip. De panelen zijn vlak of geperforeerd en wel/niet voorzien van (nonwoven) akoestisch vlies. De 29 mm hoge opstaande kopse kanten geven het paneel extra stevigheid. De 300 mm brede panelen zijn voorzien van schuine kanten van 5 mm; ze vormen visueel gesloten V-vormige naden.

De panelen worden concaaf/convex gebogen met rechte einden die maximaal 200 mm lang zijn. Het plafond dat bestaat uit gebogen panelen, kan in de lengterichting gekoppeld worden aan een identiek recht paneelplafond. 

De panelen zijn vervaardigd uit vooraf gelakt en gemoffeld aluminium, in een legering EN-AW 3005 of gelijkwaardig (volgens EN 1396 en ECCA). Alle gebogen panelen dienen exact dezelfde radius en lengtespecificatie te hebben als in de tekening (verkrijgbaar in minimumradius van 1000 mm en lengtes van 1000-6000 mm, op verzoek 250-1000 mm en > 6000 mm).

De panelen dienen star verbonden te worden alsmede correct gepositioneerd door het toepassen van paneeleindverbinders op het kruispunt van vier panelen (of 2 panelen aan de zijkanten). De paneeleindverbinders maken een eenvoudige demontage mogelijk en laten indien vereist neerklapbare panelen toe.

2.2 AFHANGING

Rijen van 1,0 mm ijzeren respectievelijk 0,95 mm aluminium gerolvormde dragers worden met een hart op hart afstand van ________ mm geplaatst (maximale afstand _________ mm) door middel van starre afhangers op een afstand van _________mm, hart op hart. De dragers worden aan elkaar gekoppeld met dragerkoppelstukken. De dragers zijn voorzien van geïntegreerde fixeerclips om het paneel te borgen als dit gewenst is.

DEEL 3: AANVULLENDE SPECIFICATIES

3.1 KANTLIJSTEN

Op maat gemaakt, niet door Luxalon® aangeboden.

3.2 PERFORATIES

De fabrikant levert alle 300C-panelen voorzien van de volgende perforatiespecificaties:

- Ø 1,5 mm, Δ 3 mm, doorlaat 23%

- Ø 2,0 mm, Δ 5 mm, doorlaat 15%

Geperforeerde panelen hebben een dichte rand van 8,5 mm in de lengterichting van het paneel om maximale vlakheid en productstabiliteit te waarborgen.

3.3 AKOESTISCH

De fabrikant voorziet de panelen fabrieksmatig van akoestisch nonwoven vlies van 0,2 mm dikte. De installateur kan tevens individuele, in PE gewikkelde platen uit minerale wol plaatsen.

3.4 COATING

De architect kiest een kleur uit het standaard Hunter Douglas kleurenprogamma voor Luxalon® 300C brede panelen code nr. _________ of een speciale kleur wordt gemaakt.

De coating bestaat uit een stevige en duurzame polyesterafwerking in twee lagen, met een nominale dikte van 20 micron, aangebracht in een continu coatingproces, zodat een uniforme coating en een absolute hechting gewaarborgd zijn.

3.5 INSTALLATIE

Alle materialen moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met alle lokale voorschriften, regels en aanbevelingen van de fabrikant, inclusief specifieke bijkomende vereisten vermeld in de specificaties of in de tekeningen.