BACS LUXALON® 300 C SUR PORTEURS


PARTIE 1: GÉNÉRALITÉS

1.1 INTRODUCTION

Fourniture et pose de bacs Luxalon système sur porteurs fabriqués par Hunter Douglas Produits Architecturaux.


1.2 DESCRIPTION DE SYSTÈME

L’ensemble sera constitué de bacs fixés à un système de suspentes permettant la démontabilité manuelle et individuelle des panneaux.


PARTIE 2: PRODUIT

Plafond de _________ m² de bacs 300 C Luxalon® système sur porteur se composant de:

2.1 PANNEAUX

Les panneaux seront profilés à partir de feuillard d’aluminium prépeint laqué au four de 0.7 mm d’épaisseur ou d’acier galvanisé de 0,6 mm, pleins ou perforés avec ou sans non tissé acoustique. Les relevés d’extrémités de 29 mm de haut assureront un accroissement de la rigidité. Les bacs de 300 mm de large comporteront des bords chanfreinés de 5 mm formant des joints fermés en V.

Les bacs seront fabriqués en alliage HD 3005 ou équivalent (selon les normes EN 1396 ou ECCA) pré-peint, laqué au four. Les panneaux auront une longueur nominale de 1000 mm et une longueur maximale de 6000 mm. Des panneaux de longueur _________ comprise entre 250 et 1000 mm ou supérieure à 6000 mm sont disponibles en fabrication spéciale.


2.2 SUSPENTES

Des rangées de profilés porteurs en acier 1,0 mm ou aluminium 0.95mm seront disposées avec un espacement de ..... / ..... / ..... centre à centre et soutenus par des suspentes adéquates fixées à la structure supérieure avec une distance de .... centre à centre. Les porteurs seront raccordés au moyen de raccords prévus à cet effet. Les porteurs disposent de languettes rabattables permettant le blocage des bacs.


PARTIE 3: INFORMATIONS ADDITIONNELLES

3.1 PROFILÉS DE RIVES

  Cornière en L, 29,2 X 19,4 mm, aluminium 0,5 mm,

  Cornière en L, 45 X 18,5 mm, acier 0,8 mm,

  Cornière en W, 45 X 21 X 21 X 18,5 , acier 0,8 mm


3.2 PERFORATIONS

Le fabricant fournira les bacs 300 C système sur porteur selon les dessins de perforations suivants:

  Ø 1,5 mm ∆ 3 mm ouverture 23 %

  Ø 2,0 mm ∆ 5 mm ouverture 15 %

Les panneaux auront un encadrement nominal en plein de 10 mm sur les côtés longitudinaux.


3.3 ACOUSTIQUE

Le fabricant fournira les bacs avec un non tissé acoustique d’une épaisseur de 0,2 mm collé en usine à l’intérieur des panneaux ou l’installateur disposera des matelas de laine minérale ensachée.


3.4 PEINTURE

Coloris au choix de l’architecte dans la gamme standard des coloris Hunter Douglas pour les bacs 300 C Luxalon® code n° _________. Un coloris spécial pourra être exécuté après étude.Le revêtement consistera en une peinture polyester 2 couches résistante et durable d’une épaisseur minimale de 20 microns appliquée par un procédé de laquage au four en continu garantissant une épaisseur uniforme et une totale adhésion.


3.5 INSTALLATION

Les plafonds seront installés selon les normes et règles locales et les recommandations du fabricant.

SPECIFICATIONS DE SYSTEME DE SUPPORT DE BAC 300L LUXALON®

PARTIE 1 : SYSTEME DE SUPPORT EN GENERAL

1.1 INTRODUCTION

Fourniture et fixation de système de support de bac 300L Luxalon® tel que fabriqué par Hunter Douglas Architectural Products.

1.2 DESCRIPTION DU SYSTEME

Le système se composera de panneaux fixés sur un système de suspension réglable, permettant le retrait de chaque panneau individuel à la main (panneaux en alu) ou à l'aide d'un outil de base à lame plate (panneaux en alu et en acier).

PARTIE 2 : PRODUIT

Plafond à support de bac 300L Luxalon® de _________m² constitué de :

2.1 PANNEAUX :

Lames à laminer à partir de lamelle en aluminium émaillé au four de 0,7 mm d'épaisseur/de lamelle en acier galvanisé émaillé au four de 0,6 mm d'épaisseur, pleins/perforés avec/sans textile acoustique non tissé.

Relevés d'extrémité de 29 mm de haut pour donner plus de rigidité. Lames de 300 mm de largeur dotées de bords droits pour former des joints lisses fermés.

Lames à fabriquer au départ d'aluminium prépeint émaillé au four, alliage EN-AW-3005 ou équivalent (conformément aux normes EN 1396 et ECCA)/au départ d'acier galvanisé Z100 prépeint, émaillé au four ou revêtement métallique équivalent (conformément aux normes EN10169, partie 3 et ECCA). Les lames ont une longueur de _________ mm. (disponibilité du fabricant 1000-6000 mm et, sur demande, 250-1000 mm et > 6000 mm).

2.2 SUSPENSION :

Les rangées de porteurs en 1,0 Fe/0,95 Alu laminé seront installées à _________ coeur à coeur (maximum système jusqu'à 2400 mm) au moyen de suspensions rigides à une distance de _________, coeur à coeur. Les porteurs seront réunis au moyen d'éclisses de porteur. Porteurs comprenant des clips de verrouillage intégrés à utiliser pour verrouiller les lames si nécessaire.

PARTIE 3 : SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES

3.1 PROFILS DE PERIMETRE

- Profil mural en L de 29,2 x 19,4 mm en aluminium de 0,5 mm d'épaisseur

- Profil mural en L de 45 x 18,5 mm en acier/aluminium de 0,8 mm d'épaisseur

- Profil mural en W de 45 x 21 x 21 x 18,5mm en acier/aluminium de 0,8 mm d'épaisseur

3.2 PERFORATIONS

Le fabricant fournira tous les lames de porteur 300L selon les spécifications de perforation suivantes :

- Ø1.5 mm, ∆ 3 mm, zone ouverte 23 % Ø2.0 mm, ∆ 5 mm, zone ouverte 15%

Les lames perforées doivent présenter une bordure pleine nominale dans le sens longitudinal de la lame pour assurer une stabilité de produit maximale.

3.3 ACOUSTIQUE

Le fabricant fournira un tissu acoustique non tissé, épaisseur de 0,2 mm et appliqué en usine à l'intérieur des lames. En alternative, l'installateur peut placer des coussinets individuels enveloppés en laine minérale.

3,4 REVETEMENT

L'architecte choisira dans la palette standard de Hunter Douglas des bacs Luxalon® 300L le code n° _________ ou un coloris spécial pour s'accorder.

Le revêtement sera constitué d'une finition en polyester à 2 couches durable et solide dans une épaisseur nominale de 20 microns, appliquée suivant un processus de prélaquage en continu pour assurer une couverture uniforme et une adhérence absolue.

3,5 INSTALLATION

Tous les matériaux seront installés en stricte conformité aux codes, réglementations et recommandations locaux, y compris les nécessités additionnelles spécifiques qui peuvent être stipulées dans les spécifications ou indiquées sur les plans.

3,6 SUBSTITUTIONS

Les installateurs de plafond qui souhaitent soumettre des propositions de systèmes autres que le système Luxalon® de bacs 300 L, remettront à l'architecte, au moins 20 jours avant la date de l'offre, une description complète du concept total du système et des tests de performance réalisés en tant que système. Une liste d'installations similaires à la substitution proposée sera également incluse. En cas d'approbation, un addenda sera émis, énumérant le système approuvé comme indiqué