SPECIFICATIONS PLAFOND LUXALON® EXTERIEUR 84C

PARTIE 1 : GENERALITES

1.1 INTRODUCTION

Fourniture et fixation de système de plafond Luxalon® extérieur 84C tel que fabriqué par Hunter Douglas Architectural Products.

1.2 DESCRIPTION DU SYSTEME

Le système se composera de lames linéaires en forme de boîte avec joints fermés, fixées sur un système de suspension rigide, permettant le retrait à la main de chaque lame individuelle. Le système de suspension est constitué d'une structure de support non Luxalon®. Pour éviter la corrosion de contact due à l'application de métaux non similaires, chaque fixation des porteurs sur la sous-construction doit être réalisée avec le jeu de rondelles Luxalon®.

PARTIE 2 : PRODUIT

Plafond Luxalon® extérieur 84C_________ m² constitué de :

2.1 LAMES

84C, taille 84x 12,5mm fabriquées en aluminium 0,6 mm.

Lames à fabriquer en aluminium émaillé au four, prépeint, en alliage résistant à la corrosion EN-AW 3005 ou équivalent (conformément aux normes EN 1396 et ECCA). Les panneaux ont une longueur de _________ mm (disponibilité du fabricant 1000-6000 mm et, sur demande, 250-1000 mm et > 6000 mm). Lames à raccorder dans le sens de la longueur au moyen d'éclisses.

2.2 SUSPENSION

Les rangées de porteurs en aluminium laminé de 0,95 mm seront installées à _________ coeur à coeur au moyen d'une suspension égalisée d'une solidité et d'une rigidité suffisantes pour résister à la pression/succion du vent à une distance de _________, coeur à coeur. Les porteurs seront réunis au moyen d'éclisses de porteur. Porteurs fournis avec pattes pour maintenir les lames en un module total de 100 mm.

PARTIE 3 : SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES

3.1 PERIMETRE DES PROFILS

- Profil mural en L de 45 x 18,5 mm en aluminium de 0,8 mm d'épaisseur

- Profil mural en W de 45 x 21 x 21 x 18,5 mm en aluminium de 0,8 mm d'épaisseur

3.2 REVETEMENT

L'architecte choisira dans la palette standard de Hunter Douglas des lames de Luxalon® extérieur 84C le code n° _________ ou un coloris spécial pour s'accorder.

Le revêtement consistera en une finition Luxacote® solide et durable dans une épaisseur nominale d'environ 20 microns, appliquée suivant un processus de prélaquage en continu pour assurer la stabilité de la couleur. La finition Luxacote® garantit une adhérence optimale et une excellente résistance aux intempéries.

3.3 INSTALLATION

Tous les matériaux seront installés en stricte conformité aux codes, réglementations et recommandations locaux, y compris les nécessités additionnelles spécifiques qui peuvent être stipulées dans les spécifications ou indiquées sur les plans