LUXALON® PLAFONDS LINEAIRES TYPE 75/150/225C SPECIFICATION

PARTIE 1: GÉNÉRALITÉS

1.1 INTRODUCTION

Fourniture et pose de lames Luxalon( « Concept C » telles que fabriquées par Hunter Douglas Produits Architecturaux.

1.2 DESCRIPTION DE SYSTÈME

L’ensemble sera composé de panneaux clippés sur des porte-lames. Les panneaux seront jointifs avec un léger chanfrein. Des panneaux de différentes largeurs (75-150-225 mm) pourront être clippés sur le même porteur.

# PARTIE 2 : PRODUIT

_____ m² de Luxalon( « Concept C » se composant de :

2.1 PANNEAUX

- 75 C aluminium, épaisseur 0.5 mm dimension 75 X 15,5 mm

- 150 C aluminium,  épaisseur 0.5 mm dimension 150 X 15,5 mm

- 225 C aluminium, épaisseur 0.6 mm dimension 225 X 15,5 mm

Les panneaux seront fabriqués en alliage pré peint  laqué au four type HD 5050 ou similaire (normes EN 1396 ou ECCA). Tous les panneaux seront clippés sur des porte-lames selon les recommandations du fabricant. Les panneaux d’une longueur maximum de 6000 mm pourront être raccordés en utilisant le raccord de lame Luxalon( adéquat.

2.2 SUSPENTES

Les rangées de porte-lames (Fe 0.5 mm ou Alu 0.95 mm) seront fixés en utilisant les suspentes universelles Luxalon( selon les recommandations du fabricant. Les porte-lames auront une longueur maximum de 5000 mm et pourront être raccordés par des raccords à rattrapage automatique du module.

  - APPLICATIONS EXTÉRIEURES

Ce type de plafond peut également être utilisé pour des applications extérieures. Contacter votre concessionnaire local pour plus de détails.

PARTIE 3 : AUTRES PRÉCISIONS

  - PROFILES DE RIVE

- Coulisse J16 aluminium 0.35 mm dimensions 28.6 X 19 X 20 mm

- Cornière L aluminium 0.5 mm dimensions 29 X 19,4 mm

- Cornière L Fe 0.8 mm dimensions 45 X 18,5 mm

- Cornière W Fe 0.8 mm dimensions 45 X 21 X 21 X 18,5 mm

  - PERFORATIONS

- 75 C  ( 1 ,0 mm  ouverture 23 %

- 150 C ( 2,0 mm ouverture 16 %

- 225 C ( 1.5 mm ouverture 23 %

- 225 C ( 2 mm ouverture 16 %

Les dessins des perforations des panneaux 150 C et 225 C sont différents. La perforation sera arrêtée à environ 9 mm du bord du panneau pour optimiser la planéité. Elle sera arrêtée à 3 mm pour les panneaux 75 C.

  - ACOUSTIQUE

Le fabricant fournira des panneaux avec un non tissé acoustique collé en face intérieure ou des matelas de laine minérale ensachée à poser au dessus des panneaux.

  - PEINTURE

L’architecte choisira une couleur dans la gamme de couleurs Hunter Douglas des lames Luxalon(. Un coloris spécial pourra être exécuté selon ses indications après étude. Le procédé de laquage consiste en 2 couches de peinture polyester en épaisseur de 20 microns appliquées en continu permettant une adhésion et une uniformité parfaite.

  - INSTALLATION

Le plafond sera installé conformément aux règles locales et aux recommandations du fabricant.