SPECIFICATIES LUXALON® BREEDPANEEL 300C BUITENPLAFONDSYSTEEM

DEEL 1: ALGEMEEN

1.1 INLEIDING

Leveren en monteren van Luxalon® 300C-dragersysteem voor brede panelen zoals gefabriceerd door Hunter Douglas Architectural Products.

1.2 BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

Het systeem bestaat uit panelen, welke met borgclips stormvast gemonteerd worden aan een star en uitgelijnd afhangsysteem. Het afhangsysteem bevat een niet Luxalon® ondersteunend systeem. Teneinde contactcorrosie tussen twee verschillende metalen te voorkomen dienen er polyamide (nylon) ringen gebruikt te worden tussen de drager en de achterliggende constructie of afhanging.

DEEL 2: PRODUCT

_________m² Luxalon® 300C-dragersysteem voor brede panelen, bestaande uit:

2.1 PANELEN

De panelen worden gerolvormd uit 0,7 mm dik vooraf gemoffeld band. De 300 mm brede panelen hebben 29 mm hoge opstaande kopse kanten die het paneel strak trekken en voor extra stevigheid zorgen. De 5 mm vellingkanten creëren een gesloten plafond met een V-voeg.

De panelen zijn vervaardigd van vooraf gelakt en gemoffeld aluminium legering EN-AW 3005 of gelijkwaardig (volgens EN 1396 en ECCA normering). Panelen hebben een lengte van _________mm. (Standaard kunnen de panelen geproduceerd worden tussen de 1000 en 6000 mm)

2.2 AFHANGING

De gerolvormde dragers van 0,95 mm dik aluminium worden op een onderlinge afstand van _________ mm hart op hart bevestigd aan een starre, uitgelijnde afhanging. De dragers worden in de lengte gekoppeld door koppelstukken.

DEEL 3: AANVULLENDE SPECIFICATIES

3.1 RANDAFWERKING

- L-kantlijst 45 x 18,5 mm, gemaakt van 0,8 mm dik aluminium

- W-kantlijst 45 x 21 x 21 x 18,5 mm, gemaakt van 0,8 mm dik aluminium

3.2 LAKLAAG

De architect selecteert een kleur uit het standaard Hunter Douglas kleurenschema van Luxalon® 300C buitenpanelen code nr._________ of er wordt een speciale kleur op aanvraag gemaakt.

De laklaag bestaat uit een sterke en duurzame Luxacote® lak met een nominale dikte van 20 micrometer, die via een continu "coil coating" proces is aangebracht. Hierdoor is de laklaag overal even dik. De Luxacote® lak garandeert een optimale hechting en een uitstekende weersbestendigheid.

3.3 INSTALLATIE

Alle materialen dienen te worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijke geldende wettelijke regelingen en verordeningen evenals met de richtlijne van de fabrikant, inclusief aanvullende vereisten welke mogelijk in de specificaties worden vermeld of in de tekeningen zijn aangegeven.