LUXALON® 185U AUSSENDECKENSYSTEM 

TEIL 1: ALLGEMEIN 

1.1 EINLEITUNG

Lieferung und Montage eines Luxalon® 185U Außendeckensystems wie von Hunter Douglas gefertigt.

1.2 BESCHREIBUNG DES SYSTEMS

Das System besteht aus linearen, kastenförmigen Paneelen, befestigt an einem verstellbaren Tragesystem, bei dem alle Paneele einzeln von Hand entfernt werden können. Das Tragesystem besteht aus einer starren, handelsüblichen Unterkonstruktion (nicht Luxalon®). Um eventuelle Kontaktkorrosion durch Verwendung verschiedener Metalle zu vermeiden, werden Unterlegscheiben mit Versteifungsplatten zwischen Tragschiene und Unterkonstruktion angeordnet.

TEIL 2: PRODUKT 

2.1 PANEELE

185U, Abmessung 185 mm x 25 mm (B x H), hergestellt aus 0,95 mm Aluminiumband. 

Die Paneele aus vorbeschichtetem, einbrennlackiertem Aluminiumband mit korrosionsbeständiger Legierung EN-AW-3005 oder gleichwertig (gemäß EN 1396 und ECCA-Standard). Länge _________ mm (lieferbar in 1000-6000 mm, auf Anfrage 250-1000 mm und Längen > 6000 mm). Paneele können mit Paneelverbindern verlängert werden.

2.2 UNTERKONSTRUKTION

Vorgefertigte Tragschienen aus 0,95 mm Aluminium werden in parallelen Reihen mit einem Abstand von ________________ mm durch Luxalon® Abhänger an einer geeigneten, handelsüblichen Unterkonstruktion verschraubt. Die Unterkonstruktion muss dem auftretenden Winddruck/Windsog Widerstand leisten. Die Abhängepunkte haben einen Abstand von ____________ mm. Tragschienen werden mit Tragschienenverbindern verlängert. Die Tragschienen sind mit Ausstanzungen und Klemmzapfen zur Aufnahme der Paneele im Modul von 200 mm versehen.

TEIL 3: ZUSÄTZLICHE SPEZIFIKATIONEN

3.1 RANDABSCHLÜSSE

- L-Randwinkel 45 x 18,5 mm, aus 0,8 mm Aluminium

- W-Randwinkel 45 x 21 x 21 x 18,5 mm, aus 0,8 mm Aluminium

3.2 BESCHICHTUNG

Der Architekt wählt eine Farbe aus dem standardmäßigen Hunter Douglas Farbsortiment für Luxalon® Außenpaneele 185U Code-Nr. _________, oder es wird eine Sonderfarbe angefertigt. Die Paneele werden mit der äußerst haltbaren und widerstandsfähigen Luxacote® Beschichtung versehen - einem Polyesterpulverlack, der mit einer gleichmäßigen Schichtdicke von 20 μ im Coilcoating Verfahren aufgetragen wird. Die Luxacote® Beschichtung garantiert optimale Farbhaftung und Schutz vor äußeren Einflüssen.

3.3 MONTAGE

Alle Materialien werden in genauer Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften und Montageanweisungen des Herstellers, sowie nach den Erfordernissen der Ausschreibung bzw. den Angaben in den Ausbauzeichnungen montieren.