LUXALON® 84R AUSSENDECKE SYSTEM-SPEZIFIKATION 

TEIL 1: ALLGEMEIN 

1.1 EINLEITUNG

Lieferung und Montage eines Luxalon® 84R Außendeckensystems wie von Hunter Douglas gefertigt.

1.2 BESCHREIBUNG DES SYSTEMS

Das System besteht aus Paneelen mit abgerundeten Längsseiten, die auf Tragschienen geklemmt an eine starre Unterkonstruktion montiert werden. Jedes Paneel lässt sich einzeln von Hand entfernen. Das Tragesystem besteht aus einer handelsüblichen Unterkonstruktion (nicht Luxalon®). Um eventuelle Kontaktkorrosion durch Verwendung verschiedener Metalle zu vermeiden, sind zwischen Tragschiene und Unterkonstruktion Luxalon® Unterlegscheiben mit Versteifungsplatten anzuordnen.

TEIL 2: PRODUKT

_________ m² Luxalon® 84R Außendecke, bestehend aus:

2.1 PANEELE

84R, Abmessung 84 mm x 15 mm (B x H), hergestellt aus 0,6 mm Aluminiumband. 

Die Paneele aus vorbeschichtetem, einbrennlackiertem Aluminiumband mit korrosionsbeständiger Legierung EN-AW-3005 oder gleichwertig (gemäß EN 1396 und ECCA-Standard). Länge _________ mm (lieferbar in 1000-6000 mm, auf Anfrage 250-1000 mm und Längen > 6000 mm). Paneele können mit Paneelverbindern verlängert werden.

2.2 UNTERKONSTRUKTION

Vorgefertigte Tragschienen aus 0,95 mm Aluminium werden in parallelen Reihen mit einem Abstand von _________ angebracht, mit Abhängern von für den Windsog/-druck angemessener Stärke und Steifigkeit. Die Abhängepunkte haben einen Abstand von ____________ mm. Tragschienen werden mit Tragschienenverbindern verlängert. Die Tragschienen sind im Standardmodul von 100 mm mit Ausstanzungen und Klemmzapfen zur Aufnahme von Paneelen und Einsatzstücken versehen.

TEIL 3: ZUSÄTZLICHE SPEZIFIKATIONEN 

3.1 RANDABSCHLUSSPROFILE

- L-Randwinkel 45 x 18,5 mm, aus 0,8 mm Aluminium

- W-Randwinkel 45 x 21 x 21 x 18,5 mm, aus 0,8 mm Aluminium

3.2 BESCHICHTUNG

Der Architekt wählt eine Farbe aus dem standardmäßigen Hunter Douglas Farbsortiment für Luxalon® 84R Außenpaneele Code-Nr. _________ , oder es wird eine Sonderfarbe angefertigt. 

Die Paneele 84B sind mit einer Luxacote® Beschichtung versehen, die mit einer Schichtdicke von ca. 20 μ im Coilcoating-Verfahren aufgebracht wird. Die Farbstabilität ist gewährleistet. Das Luxacote®-Finish garantiert eine optimale Haftung und exzellente Wetterbeständigkeit.

3.3 MONTAGE

Materialien in genauer Übereinstimmung mit allen örtlichen Vorschriften und Montageanweisungen des Herstellers, sowie nach den Erfordernissen der Ausschreibung bzw. den Angaben in den Ausbauzeichnungen montieren.