LUXALON® ZELLENRASTER-DECKEN T15 

TEIL 1: ALLGEMEINES 

1.1 EINLEITUNG

Lieferung und Montage einer Luxalon® Zellenrasterdecke T15 wie von Hunter Douglas gefertigt.

1.2 SYSTEMBESCHREIBUNG

Das System besteht aus Rasterfeldern, die bündig mit der unsichtbar integrierten Tragkonstruktion abschließen. Die Rasterfelder setzen sich aus kreuzweise verbundenen U-Profilen zusammen, die Tragkonstruktion aus T-Profilen. Das System ermöglicht die einfache Montage und Demontage der Rasterfelder.

TEIL 2: PRODUKT

_________m2 Luxalon® Zellenrasterdecke T15 aus 0,35 mm vorbeschichtetem, einbrennlackiertem Aluminiumband, Legierung AA5050 oder gleichwertig (gemäß EN 1396 und ECCA Standards), im Modul ____x____mm. 

_________Rasterfelder 600 x 1200 mm
_________Rasterfelder 600 x 600 mm 

Alle U-Profile sind 15 mm breit und 40 mm hoch. Um die Tragkonstruktion zu verdecken, ist jedes Rasterfeld ist mit einem umlaufenden, 37 mm hohen Abschlussband versehen, das dieselbe Farbe hat wie die Luxalon® Zellenraster T15. 

Die Tragkonstruktion besteht aus handelüblichen, 15 mm T-Profilen, die farbgleich sind mit den Rasterfeldern. Die U-Profilenden der Zellenraster sind so ausgebildet, dass sich die Rasterfelder selbst ausrichten und bündig mit den T-Profilen abschließen. Die Montage erfolgt ohne weiteres Befestigungsmaterial. Weitere Abmessungen gemäß Beschreibung Luxalon® Zellenrasterdecke T15.

TEIL 3: ZUSÄTZLICHE AUSSCHREIBUNG 

3.1 RANDABSCHLÜSSE

L-förmiger Randwinkel (25 x 50 mm) aus 0,5 mm Aluminium für die Wand-zu-Wand-Verlegung. 

Die Randabschlussprofile sind an allen sichtbaren Kanten farbgleich mit den Luxalon® Zellenrasterdecken T15..

3.2 BESCHICHTUNG

Der Besteller wählt die Standardfarbe _______ der LUXALON® Farbpalette für Zellenraster T15 oder eine Sonderfarbe, die _______ entspricht. 

Die äußerst widerstandsfähige, 2-lagige Polyesterpulverbeschichtung wird mit einer Dicke von 20 µ im Coilcoating-Verfahren aufgetragen. Dadurch ist eine gleichmäßige Schichtdicke und optimale Haltbarkeit garantiert.

3.3 MONTAGE

Alle Materialien werden in genauer Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften und den Montageanweisungen des Herstellers sowie den Erfordernissen der Ausschreibung bzw. den Angaben in den Ausbauzeichnungen montiert.

3.4 ALTERNATIV-MATERIALIEN

Der Montageunternehmer wird alle Materialien, die er anstelle des LUXALON® Zellenrasterdecken-Systems T15 verwenden will, mindestens 10 Tage vor Verstreichen der Bietefrist dem Architekten zur Genehmigung vorlegen. Zusätzlich fügt er alle technischen Unterlagen und eine Referenzliste der Objekte bei, die mit dem Alternativmaterial ausgeführt wurden. Sollte eine Genehmigung der Alternativmaterialien erfolgen, ist ein Anhang zur Ausschreibung erforderlich, in dem die Alternativmaterialien detailliert aufgeführt sind.