Hunter Douglas® Slimline- System

| Produkt: | Hunter Douglas® Slimline- System |
| --- | --- |
| System: | Manueller Schiebeladen mit festen Lamellen |
| Lamellen: | Aluminium extrudiert Western Red Cedar Holz |
| Lamellengrößen: | Typ 1 - Rechtwinklig mit halbrunden Kanten 60 x 10 mm Typ 2 - Rechtwinklig mit halbrunden Kanten 60 x 17,5 mm Typ 3 - Linsenförmig 70 x 15 Typ 5 – Western Red Cedar in Parallelogramm-Form 68 x 16 Typ 6 – s-förmig 70x48mm |
| Rahmen: | Rechteckiges Profil aus extrudiertem Aluminium vertikal 20 x 60 mm (Ansichtsbreite 20mm) horizontal 32 x 59 mm (Ansichtsbreite 32mm) |
| Größen: | Höhe______ (max. Höhe abhängig von den Windlasten Breite______ (abhängig von max. Lamellen-Spannweiten) |
| Obere Führung: | Rechteckiges Profil aus extrudiertem Aluminium 40 x 49 mm |
| Untere Führung: | T-Profil aus extrudiertem Aluminium 50 x 50 mm |
| Aluminiumlegierung: | Al-Mg-Si 0,5 F22 (EN-AW 6060 T6/T66) |
| Abstand zwischen den Lamellen: |  |
| Lamellenwinkel: |  |
| Zubehör: | Hunter Douglas® obere Laufrollen, untere Laufrollen und Endstopper |
| Befestigung der Lamellen: | Mit geschützten Hunter Douglas® Kunststoffkomponenten und Edelstahlbeschlägen in A2 (304) Qualität |
| Oberfläche: | Natürlich eloxiert 20 µ (VOM1/A20/VB6) Eloxiert mit eigener Farbe (begrenzter Umfang) 20 µ Polyester-pulverbeschichtet gemäß RAL oder mit einer anderen Farbe nach Industriestandard, Dicke 60 µ, Glanz 70% WRC-Holz unbehandelt |
| Befestigung der Führung: | Die Führung ist mit Aluminiumhalterungen an der Fassade oder am Boden befestigt. |